项目需求

用途：用于中频胃肠治疗仪，专用理疗用体表电极，识别中频胃肠治疗仪配套使用。

参数：

1.与中频胃肠治疗仪配套使用，用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。

2.由导电材料和连接线组成。

3.尺寸：40*40mm.表面电阻值应≤250KΩ。

4.粘贴部每1cm宽度所需的平均力应不小于1.0N。