附件：

公安县人民医院感染科病区病房门、卫生间门更换与维修木门安装技术规范及验收标准

本规范中包含内容:规范适用范围，规范性引用文件，相关专业词念解释，室内木质门安装基本规定，验收标准。

1 范围

本标准规定了室内木质门的安装基本规定和验收规范。

本标准适用于室内木质门的安装与验收，亦适用于因门安装不当，门扇变形引起的争议和仲裁。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

WB/T1024-2006木质门

JGJ103 一%塑料门窗安装及验收规程

JG/T187-2006 建筑门窗用密封胶条

门安装规范及验收标准

JG/T187-2006 建筑门窗用密封胶条

JG/T 187-2006 建筑门窗用密封胶条

JG/T130-2000聚氯乙烯(PVC)合页(铰链)

3 定义

3.1 洞口净尺寸；地面、墙面最终完成面(地板、墙砖铺装完)的洞口尺寸。

3.2洞口宽度；宽度方向水平间最小距离。

3.3 洞口厚度;墙体处理完毕后最小厚度

3.4 洞口高度;高度方向垂直间最小距离。

4 基本规定

4.1 施工前准备

4.1.1 门洞的测量

木质门在设计、制作和安装前须对用户的门洞进行测量。测量时需要以铺完地砖或地板后的净地面为测量基准，若地面施工未完成，要预留出地面装修材料的厚度。

1)门洞宽度的测量

水平测量门洞左右的距离，选取五个以上的测虽点进行测量，其中最小值(减门框调整余量)为门框外延尺寸:公差为-15cm一+I5cm 范围内:若五个点的实测值误差大于 20mm ，则应要求用户对洞口进行修整。

2 )门洞高度的测量

垂直测量门洞上下距离，选取三个以上的测虽点进行测量，其中最小值(减门框调整余量)为门框外延尺寸;公差为-5mm -+10mm;若三个点的实测值误差大于10mm，则应要求用户对洞口进行修整。

- 门洞墙体厚度的测量水平测虽墙体厚度，选取五个以上的测虽点进行测量，其中最大值为墙体厚度，如果墙面需要装修，则门洞墙体厚度需附加装修材料的厚度，公差为0-+5mm 范围内。

- 4.2锁向的标注

- 门在报尺时，需注明锁向门，标注执行WB/T1024 -2006 木质门中

- 4.1.4 门扇开、关方向和开关面的标志符号的规定，即顺时针方向关闭，用“5”表示逆时针方向关闭，用“6”表示

- 4.2.1 安装前的确认

- 安装前，应将安装方法、安装要求、工期等向用户说明并征得其认可。4.3 安装环境的基本要求

- 4.3.1安装条件的要求

- 木门的安装应在墙体湿作业硬化后以及隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成后进行，当需要在湿作业前进行时，应采取保护措施。

- 当产品到达安装现场后，需对安装条件进行核对，是否符合表1的要求

- 表1安装条件要求

- 检测项目 允许误差

- 洞口墙体平面垂直度<2 洞口墙体侧面垂直度 <10

- 洞口地面水平度 <2洞口墙体水平度 ≤5

- 洞口墙体平面垂直度<2 洞口墙体侧面垂直度 <10

- 洞口地面水平度 <2洞口墙体水平度 ≤5

- 套板的外形尺寸与安装洞口尺寸允许误差 5-20

- 安装环境的温度

- 不宜低于 5℃安装泡沫胶的施工温度范围 10-25

- 洞口墙体湿度 1)<25%

- 墙体的强度和厚度 应符合房屋验收规定

- 安装洞口周边的清理要求准备出一块大于 2.5mx1.5m(长x宽)面积的场地，地面平整、无灰尘和杂物，以方便门套的组装

- 注:1)若湿度>25%，应在安装鲜上做好防潮隔离层

- 4.4.1 产品包装和标志的验收

- 产品的包装和标志应符合认旧厅1024-2006《木质门》9.1 和9.2 中的要求。

- 4，4.2产品验收

- 应按产品安装顺序进行拆包，并清点所有产品及配件的实物和数量是否与合同相符。

- 4.4.3 产品的现场放置要求

- 门扇、门套(框)应在室内用垫板垫平叠放，门套与门分开叠放，禁止斜放和在门扇及其他材料上堆放重物，注意防潮:严禁与酸碱物一起存放，室内应清洁、千通风:一存放在设有靠架的室内并与热源隔开，以免受热变形。

- 4.5 安装技术要求

- 4.5.1 门套(框)的安装

- 1 )组合门套

- 将门套的横框与竖框连接牢固，套板之间缝隙要严密、平整、无错位:竖框与框连接处成 90 度角，要求门套对角线、套的正面和侧面安装垂直度符合表2中的要求。

- 表1木质门安装允许偏差

- 项目 允许偏差 检验方法

- 门套内径的高度与宽度+3.0+1.5.用钢尺检查

- 门套与扇截口及门套线结合处高低差1.0用钢直尺和基尺检查

- 门套正、侧面安装垂直度1.0用1 米垂直检测尺检查

- 用钢直尺和塞尺检查门套与扇、扇与扇接缝高低差1.0

- 错口缝、平口缝+2.0+4.0塞尺检查

- 直角门套线中立套线与横套线上口水平误差立套线上口高出横套线上口1-2mm直角套线立套线与横套线平面误差立套线平面高出套线平面2-3mm直角门套线中套线与套线之间的缝隙 ≤0.5mm

- 直角门套线中门套线与门套之间的插槽缝 <0.2mm

- 45°角门套线 套线接缝处要严密、平整无错台

- 2)门套与墙体的固定

- 采用后塞口的施工工序，洞口与门框间的安装缝隙为12nun-20nun;墙洞上存在的腻子灰应铲掉，利于发泡胶与墙体粘接;在厨房、卫生间、地下室等湿度比较大的房间，门套与地面禁止直接接触地面，需要留2一3?空隙，然后打玻璃胶进行密封，以免产品受到潮湿而变形:若门套等需要锯部件下口，锯后端面一定要涂刷防水渗透剂，防止潮湿气浸人:门套内径的高度与宽度、门套与扇截口及门套线结合处高低差、门套正面和侧面安装垂直度、门套与扇、扇与扇接缝高低差应符合表2 中的要求。

- 4.5.2 门套线(门贴脸) 的安装

- 安装门套线前，应先将套板槽口里面的异物清理千净，清理时注意口边角不能破坏，然后将门套线装人门套(框)开槽内:在门套线与墙面接触部位均匀涂防水胶，使门套线与墙体车固结合，如防水胶外露，应及时去除;固定在套板上的套线尽量紧靠墙体;因墙体不垂直或厚度不均导致门套线与墙体有缝隙，缝隙需用密封胶收口:门套线k的安装允许值应符合表2的要求。

- 4.5.3 门扇的安装

- 打开相应的门扇包装，检查门扇尺寸、颜色、开启方向是否符合生产任务书要求的尺寸、颜色、开启方向。需要安装的五金是否齐全，各部位是否有碰、压痕、划伤和错包现象:分清门扇上下口，门扇不要接触地面:调整合页为最佳状态，保证门扇开启轻松、无摩擦声，开关灵活自如，门扇平整、垂直:门扇关严后密封条结合紧密，不摆动:检查门套与扇截口及门套线结合处高低差;门扇与门、与扇接缝高低差是否符合表2中的要求:门扇与上框、侧框、地面间留缝是否符合表3要求。

- 表2木质门安装留缝限值和检验方法

- 项目 留缝限值 检验方法

- 门扇与上框间留缝≥1.5 用塞尺检查

- 元3木质门安装留缝限值和检验方法

- 项目 留缝限值 检验方法

- 门扇与上框间留缝 >1.5 用塞尺检查

- 门扇与侧框间留缝 <4.0 ≥1.5¥4.0

- 门扇与地面间留缝 外门 ≥4.0<6.0

- 内门 ≥6.0 ≤8.0卫生间 ≥8.0<10.

- 表3木质门套的材质与规格尺寸

- 项目 门套材质与规格尺寸

- 单 门 套  1000mm（套宽）*2200mm（套高）*265mm（套厚）*200mm（板厚）

- 子母门套  1400mm（套宽）*2200mm（套高）*265mm（套厚）*200mm（板厚）

- 门套材质  门套为木质结构，板面涂油漆，板背面有防潮板，

- 套口  子口套，配防撞条，

- 医院感染科门套更换维修明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单门套 | 34 | 套 | 门套、门套安装 |  |
| 2 | 子母门套 | 20 | 套 | 门套、门套安装 |  |
| 3 | 值班室卫生间铝合金门 | 1 | 套 | 门、安装 |  |
| 4 | 内走廊玻璃门更换地簧 | 4 | 套 |  |  |
| 5 | 缓冲区对开门套 | 1 | 套 | 门套、门套安装 |  |
| 6 | 原损坏门套拆除 | 58 | 套 | 拆除及清运下楼 |  |
| 7 | 门合页更换 | 200 | 付 |  |  |
| 8 | 拆除门套清运出院区 | 58 | 套 | 门套机械清运出院区 |  |
| 9 | 门边修补 | 58 | 套 | 材料及人工 |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |